表6  pH/ROS敏感DOX前药及其体外释放特征

| 前药名称 | 敏感键 | 考察时间 | 考察指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPP-DOX/Ce6[54] | 酰胺键、硫酮缩醛键 | 72 h | pH7.4+NIR 71.4% vs pH6.5+NIR 75% |
| DPQ-DOX NPs[55] | 酚硼酸酯键 | 72 h | pH7.4 20% vs pH6.5 37% vs pH7.4+1 mmol/L H2O2 80% vs pH6.5+1 mmol/L H2O2 95% |
| DT-NP[56] | 苯基硼酸酯键、3,3- 二甲基丁酸丙酯键 | 24 h | pH7.4 7% vs pH6.8 30% vs pH 5.0 48% 0 mmol/L H2O2 6% vs 100 μmol/L H2O2 15% vs 10 mmol/L H2O2 45% |